"Inovace elektrického skládacího skútru ROTOBIC použitím NI-MH akumulátorové baterie"

Ing. Miroslav Haman

Dept. of Electrical and Electronic Technology, FEEC, BUT

E-mail: haman@uete.feec.vutbr.cz

# Úvod

V době, kdy se elektronická zařízení stavějí stále menších rozměrů i váhy 
a vykonávají přitom stále složitější činnosti, rostou také nároky na zdroje energie, která uvádí tato zařízení v činnost. Snaha vyhovět těmto nárokům vedla ke konstrukci a produkci akumulátorových článků s kladnou elektrodou z hydroxidu niklu a zápornou elektrodou ze slitiny, schopné absorbovat a opětně uvolňovat vodík ve značných množstvích. Mají stejné napětí jako populární akumulátory Ni-Cd, mohou ale uchovat dvojnásobné množství energie. Uvedené parametry mají Ni-MH akumulátory.

Impulsem k vývoji nikl-metalhydridových akumulátorů byla ochrana životního prostředí, zaměřená na minimalizaci použití škodlivých těžkých kovů, v tomto případě kadmia, v bateriích. Další důvod pro vývoj Ni-MH akumulátorů je, že je potřeba zlepšit ekologickou a dopravní situaci, zvláště ve velkých městech, která vyžaduje postupné nahrazování spalovacích motorů alternativními pohony. Jedním ze způsobů je využití elektromobilů. Jejich hlavním problémem je malý dojezd (akční rádius), který je limitován nedostatečnými parametry současných akumulátorů 
a dlouhou dobou jejich nabíjení.

Experimentální část

## Použitý typ akumulátoru

Pro zkoumání a měření byly použity Ni-MH akumulátory firmy SAFT série VH s označením jednotlivých článků D. Tyto články s dobrými elektrickými parametry a dlouhou životností, navržené pro profesionální video-příslušenství, se velmi dobře používají i v ostatních aplikacích a oblastech, jako jsou například elektrická vozidla, elektrická kola, skútry, invalidní vozíky, svítidla, modely na dálkové ovládání, sekačky, zahradnické nástroje atd. Mezi největší výhody paří vysoká kapacita, možnost rychlonabíjení a dobrá skladovatelnost. Akumulátory SAFT jsou běžně dostupné za přijatelnou cenu.

### Mechanické charakteristiky

 Průměr [mm]			         	32,2 ± 0,1

A Výška [mm]			         		58,2 ± 0,4

G Výška výstupku [mm]			1,4 ± 0,4

F Průměr ploché oblasti výstupku [mm]		5,6

Hmotnost [g]					160

### Elektrické charakteristiky

Jmenovité napětí [V]							1,2

Jmenovitá kapacita [mAh]						8500

Minimální kapacita [mAh]						8000

IEC označení 								HR 33/62

Impedance při 1000 Hz [m] 					4,0

Trvalý vybíjecí proud při +20°C [A]					40

Špičkový vybíjecí proud při +20°C [A]				100

Doporučená teplota při skladování [°C]				+5 až +25

Relativní vlhkost při skladování [%]					65 ±5

Maximální doporučená teplota baterie během nabíjení [°C]	+45

Rozsah teplot při vybíjení [°C]					0 až +40

Složení elektrod:

- kladná elektroda pěnová

- záporná elektroda metalhydridová.

### Podmínky nabíjení

Rychlost		Čas [h]		Teplota [°C]		Nabíjecí proud [mA]

rychlé		2 až 3			 – 5 až +35		     5000 do 3500

zrychlené	4 až 5			 – 5 až +40		     2500 do 2000

pomalé		   15			 – 5 až +40		                     850

## použité ČLÁNKY akumulátorů

Pro měřicí a testovací účely bylo použito 25 ks Ni-MH článků výše uvedeného typu. Z nich se sestavily dvě baterie o 10 článcích, zbylé články byly ponechány jako náhradní pro výměnu nejslabšího, která proběhne po 50 cyklech. Články byly v baterii zapojeny do série.

Před samotnou kompletací baterií byla provedena kapacitní zkouška jednotlivých článků na specializovaném pracovišti . Po této zkoušce byl dle získaných výsledků určen článek s nejmenší kapacitou, ten byl vyřazen a podroben mikroskopickému zkoumání. Vyřazený článek byl nahrazen jedním z pěti náhradních článků.

### Kapacitní zkouška

Kapacitní zkouška proběhla podle platné normy ČSN EN 61951-2:2001, která je českou verzí evropské normy EN 61951-2:2001. Pokud není v této normě stanoveno jinak, musí být nabíjení pro zkušební účely prováděno při okolní teplotě 20 °C ±5°C konstantním proudem 0,1 It A po dobu 16 h. Před nabíjením musí být článek vybit při okolní teplotě 20 °C ±5 °C konstantním proudem 0,2 It A do konečného napětí 
1,0 V. Po nabití musí být ponechán v klidu po dobu 1 h až 4 h při okolní teplotě 
20 °C ±5 °C. Následovalo vybíjení článků při okolní teplotě 20 °C ±5 °C. Byla použita metoda vybíjení proudem 0,2 It A do konečného napětí 1,0 V po dobu minimálně 5 h. U kapacitní zkoušky se každý článek vybíjel do konečného napětí 1,0 V z důvodů určení přesné hodnoty kapacity.

## Měřicí a testovací pracoviště

Praktická část diplomové práce byla prováděna v laboratoři ústavu elektrotechnologie, fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií pomocí jejího technického vybavení. Jednalo se o:

### Pracoviště s pěti nabíječi s možností vybíjení + PC

Programovatelné nabíječe umožnily provádět kapacitní zkoušky jednotlivých článků. Tyto byly prováděny vždy po 50 cyklech (1 cyklus = nabíjení nabíječem 
NB12 24/5 od firmy EPRONA a.s. + vybíjení jízdou elektrického skútru ROTOBIC 3S). Nabíječe komunikují s počítačem prostřednictvím sériové linky. Program PNC sloužil jako softwarová komunikace PC s nabíječi. Má v sobě nastaveny jednotlivé cykly nabíjení a vybíjení podle normy ČSN EN 61951-2:2001. V každé sekci nabíječe je možno testovat 4 akumulátory.

Doplněním kapacitních testů je sledování bateriových hmot na elektronovém mikroskopu vždy po 100 cyklech a porovnání mezi rychlým a standardním nabíjecím procesem.

Společně s rakouským partnerem se sledují jednotlivé krystaly pomocí atomového mikroskopu.

- Ilustrační foto pracoviště pro kapacitní zkoušku

### POROVNÁNÍ  článků

Mechanická struktura obou článků je shodná . Rozdíl je ve složení elektrod a z mechanického hlediska je Ni-MH článek menší a tudíž dochází i k úspoře místa.

Srovnání některých parametrů článků je v následující tabulce.

| Parametr | Ni-Cd VR7F (20 ks) | Ni-MH VH D 8500 (20 ks) |
| --- | --- | --- |
| Napětí (V) | 24 | 24 |
| Jmenovitá kapacita (Ah) | 7,0 | 8,5 |
| Skutečná kapacita (Ah) | 7,5 | 9,3 |
| Životnost (cykly) | 1400 | 1500 |
| Hmotnost (kg) | 5,1 | 3,2 |
| Cena (Kč včetně DPH) | 8784,- | 8784,- |

| Number of Cells | Capacity [Ah] | Number of Cells | Capacity [Ah] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7,875 | 14 | 8,182 |
| 2 | 7,70 | 15 | 7,956 |
| 3 | 7,877 | 16 | 7,926 |
| 4 | 8,065 | 17 | 7,919 |
| 5 | 8,027 | 18 | 7,855 |
| 6 | 8,196 | 19 | 7,862 |
| 7 | 8,230 | 20 | 7,670 |
| 8 | 8,007 | 21 | 8,213 |
| 9 | 7,798 | 22 | 8,051 |
| 10 | 8,109 | 23 | 7,928 |
| 11 | 7,559 | 24 | 8,022 |
| 12 | 8,211 | 25 | 8,134 |
| 13 | 7,762 |  |  |

- Measured value of capacity after zeroth charging cycle Průměr 7,965  Ah

| Number of Cells | Capacity [Ah] | Number of Cells | Capacity [Ah] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9,213 | 14 | 9,572 |
| 2 | 9,41 | 15 | 9,521 |
| 3 | 9,299 | 16 | 9,308 |
| 4 | 9,436 | 17 | 9,231 |
| 5 | 9,397 | 18 | 8,917 |
| 6 | 9,411 | 19 | 8,939 |
| 7 | 9,537 | 20 | 9,023 |
| 8 | 8,999 | 21 | 9,563 |
| 9 | 8,944 | 22 | 9,419 |
| 10 | 9,412 | 23 | 9,253 |
| 11 | 8,947 | 24 | 9,381 |
| 12 | 9,6 | 25 | 9,217 |
| 13 | 9,103 |  |  |

- Measured value of capacity after 20 charging cycle Průměr 9,291 Ah

Možnosti dalších inovací se jeví v oblasti snížení hluku vozidla a zlepšení monitoringu stavu akumulátorů.